103.电工用环氧树脂增韧剂的研制

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安环聚阻燃科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 研制一类高性能增韧剂，用于电工浇筑环氧树脂体系，解决现有绝缘材料脆性大、抗冲击性能不足的问题。该增韧剂需在不降低材料电气性能的前提下，显著提升固化体系的韧性，防止设备在机械应力或冷热冲击下产生微裂纹，确保电力设备长期运行的可靠性。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 在高压输变电设备中，环氧树脂浇注材料需承受机械振动、温度循环及电磁应力等多重考验。传统固化体系因交联密度高，常出现脆性断裂，导致绝缘失效。该增韧剂主要应用于： - （1）干式变压器：防止铁芯振动引发的绝缘层开裂； - （2）高压电抗器：提升抗短路冲击能力； - （3）GIS绝缘件：避免安装或运行中的应力开裂风险。 3.技术难点 - （1）增韧与绝缘的平衡：需避免增韧剂引入导电杂质或降低体积电阻率； - （2）工艺兼容性：增韧剂不得影响固化反应放热曲线或延长凝胶时间； - （3）长期稳定性：增韧相在热老化后需保持均匀分散，防止相分离或性能衰减。 4.主要技术经济指标 - （1）力学性能：冲击强度≥20 KJ/m²（悬臂梁缺口冲击，ISO 180标准），弯曲强度≥120 MPa； - （2）工艺适应性：与环氧/酸酐体系相容，黏度增幅≤15%（对比未添加增韧剂）； - （3）电气性能：体积电阻率≥1×10¹⁵ Ω·cm，介电强度≥25 kV/mm； - （4）对标要求：综合性能不低于奇士N增韧剂，且成本优势≥10%。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 企业拥有力学性能测试设备，无相关技术积累。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 1.专家资质要求：本项目对专家的职称、学历等无硬性要求，重点考察实际研发能力和产业化经验。希望专家具备高分子材料、阻燃技术或电工绝缘材料领域的研发背景，并具有成功开发可量产产品的经验。团队欢迎来自高校、科研院所或企业的技术专家，只要其技术方案可行，并能推动产品实际应用即可。 2.合作模式灵活：可采用技术转让或委托开发的方式推进合作。若专家已有成熟技术，可协商技术转让或专利授权；若需进一步优化，可采用委托开发模式，由我方提供研发经费，专家团队负责关键技术攻关。合作过程中可共同申请知识产权，共享产业化收益。 3.市场推广支持：希望专家不仅参与技术研发，还能协助市场开拓，包括客户需求对接、产品应用测试及技术推广。由于电工浇筑材料的下游客户（如变压器、电抗器制造商）对材料性能要求严格，专家需配合提供技术支持，如产品性能优化建议、现场工艺指导等，以加速市场导入和客户认可。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | ■技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |